| 大连职业技术学院 | 机械加工工艺流程卡片 | 零件号 | 零件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液压缸 |
| 工序号 | 工序名称 | 工序内容 | 设备 | 夹具 | 备注 |
|  |  |  | 名称 | 型号 | 名称 | 规格 |  |
| Ⅰ | 备料 | 无缝钢管切断 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 车 | 1、车φ82mm外圆到φ88mm及M88mm×1.5 mm螺纹 | 普通车床 | CA6140 | 三爪定心卡盘、顶尖 |  |  |
|  |  | 2、车端面及倒角 |  |  | 三爪定心卡盘、中心架 |  |  |
|  |  | 3、调头车φ82mm外圆到φ84mm |  |  | 三爪定心卡盘、顶尖 |  |  |
|  |  | 4、车端面及倒角，取总长1686mm（留加工余量1mm） |  |  | 三爪定心卡盘、中心架 |  |  |
| Ⅲ | 深孔推镗 | 1、半精推镗孔到φ68mm | 深孔钻镗床 | TZ120A | 专用夹具、中心架 |  |  |
|  |  | 2、精推镗孔到φ69.85mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、精铰（浮动镗刀镗孔）到φ70±0.02mm，表面粗糙度Ra值为2.5μm |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 滚压孔 | 用滚压头滚压孔至φ70，表面粗糙度Ra值为0.32μm | 深孔钻镗床 | TZ120A | 专用夹具、中心架 |  |  |
| Ⅴ | 车 | 1、车去工艺螺纹，车φ82h6mm到尺寸，车R7mm槽 | 普通车床 | CA6140 | 三爪定心卡盘—（软爪）、顶尖 |  |  |
|  |  | 2、镗内锥孔及车端面 |  |  | 三爪定心卡盘（软爪）、中心架 |  |  |
|  |  | 3、调头，车φ82h6mm到尺寸，车R7mm槽 |  |  | 三爪定心卡盘（软爪）、顶尖 |  |  |
|  |  | 4、镗内锥孔及车端面，取总长1685mm |  |  | 三爪定心卡盘（软爪）、中心架 |  |  |
| Ⅵ | 检验 |  |  |  |  |  |  |